TEKNİK VERİ SAYFASI NO. 13FM

Basım 02

www.artestyle.com

CHIC® *Fine*

İÇ MEKANLAR İÇİN KUMLAMA ETKİLİ MAT DEKORATİF SON KAT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CHIC *Mat* kendisine aşağıdaki özellikleri veren özel pigmentler ve özel katkı maddeleri kullanılarak sulu bir emülsiyon içinde akrilik reçinelerle formüle edilmiş dekoratif iç mekan ürünüdür: yüksek nefes alabilirlik, yüksek tutunma özelliği, uygulama kolaylığı, çoğu deterjana karşı dayanıklılık.

İDEAL KULLANIMLAR

CHIC® *Mat* genel olarak duvar, alçı, alçıpan ve çimentolu alt tabakalar gibi iç duvar yüzeylerinin yanı sıra kuru, kompakt ve tutunma özelliğini yitirmemiş organik veya mineral yapıdaki eski boya ve kaplamaların dekorasyonu için idealdir. Estetik etkisi yüksek dekoratif görünümler elde etmenizi sağlar ve klasik ya da modern her tarzdaki her türlü yaşam alanını güzelleştirmede tercih edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

**ÖZGÜL AĞIRLIK:** 1,05 - 1,15 kg/l.

**VİSKOZİTE:** 3.500 - 4.000 CP (Brookfield, spindle 5, hız 20 rpm).

**KAT BAŞINA YAYILIM HIZI:** 10 - 12 m2 /l.

Kaplama gücü, yüzeyin pürüzlülüğüne, gözenekliliğine ve emiciliğine ve ayrıca kullanılan uygulama yöntemine göre değişebilmektedir.

**KURU KALINTI:** %30 ± %1.

**GÖRÜNÜM VE DOKU:** Opak görünüm, pürüzlü doku.

**VOC EMİSYON SINIRLARI (UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER):** bu ürün için AB VOC sınır değeri (2004/42/CE Direktifi) (Cat. A/l; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

CHIC® *Mat* 200 g/l’den az VOC içerir.

KULLANIM ŞEKLİ

**YÜZEY HAZIRLIĞI:** Yeni yüzeylerde: yüzeyin kuru ve oturmuş olduğundan emin olun, bir kat uygun şekilde seyreltilmiş PRIMER UNIFORMANTE AS astarı uygulayın ve yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra CHIC® *Mat* ile aynı renkte bir kat “L’ACRILICO” Evrensel Akrilik Boya uygulayın.

Eski boyalı yüzeylerde, CHIC® *Mat* uygulamasından önce toz, yağ ve/veya gres gibi yapışmayı engelleyebilecek maddelerin ve soyulan kısımların kazınması ve ardından yeni yüzeyler için uygulanan işlemlerle devam edilmesi tavsiye edilir.

**UYGULAMALAR:** CHIC® *Mat* saf kıl fırça, pamuk ve eldiven ile uygulanabilir. Kullanıcı, ürünün uygulanma şeklini değiştirerek nihai estetik görünümü ayarlayabilir. Ürün bir fırça yardımıyla iki kat halinde ve fırça darbeleri aynı yönde olacak şekilde uygulanarak özel bir estetik efekt elde edilebilir.

**SEYRELTME:** Ürün kullanıma hazırdır. Gerekirse, musluk suyu ile %5 oranında seyreltilebilir.

**20°C’de ve %65 RH’de KURUMA SÜRESİ:** Toz kuruması yaklaşık 2 saat, tam kuruma yaklaşık 24 saat. Ürünün tamamen kuruması ve yıkamaya karşı direnç kazanması için en az on beş gün gereklidir.

**KATLAR ARASI SÜRE:** 20 °C’de yaklaşık 4 saat.

**ÇEVRE KOŞULLARI:** Ürün +5°C ile +30°C arasındaki (ortam ve/veya yüzey) sıcaklıklarında uygulanmalıdır.

**EKİPMAN TEMİZLİĞİ:**

Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz.

**PAKET BOYUTLARI:** 6 x 1,25 L - 2 x 2,5 L - 2 x 5 L - 15 L.

**MEVCUT RENKLER:** Mat baz. Baz ürün, Tonerler veya S2K Renklendirme Sistemi kullanılarak renklendirilebilir.

**SAKLAMA VE DEPOLAMA:** Ürün, serin, kuru ve dondan korunan bir yerde saklandığında satın alma tarihinden itibaren en az 18 ay süresince özelliğini korur.

NOT: Bu belge bilimsel ve teknik bilgilerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Di Donato SpA, uygulama koşulları ve yöntemleri kontrolü dışında olduğundan, bu ürünle elde edilen sonuçlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.